**Приложение 2**

 **к техническому заданию**

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п.п | Наименование товара | Характеристика товара |
| 1 | Асфальтобетонная смесь  | Асфальтобетонная смесь — рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня и песка с минеральным порошком) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, плотные, тип А с пористостостыо не более 6,0 %. Размер зерен не менее 50 мм и не более 60 мм. |
| 2 | Песок  | Песок для строительных работ из отсевов дробления, мелкий. Модуль крупности не менее 1,5 и не более 2,0. Предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии не менее 60 Мпа. Содержание пылевидных и глинистых частиц 3 %.Содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0,5%.Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: 5%.Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: 10%. |
| 3 | Смесь цементно-грунтовая  | Цементно-грунтовая смесь из дробленых горных пород используется как минеральная часть при изготовлении асфальтобетонов и асфальтобетонных смесей, размер зерен не более 70 и не менее 40 мм, сорт 1. |