**Приложение 2**

**к техническому заданию**

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование товара** | **Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям \*** |
| 1 | Песок | Песок природный (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – средний, модуль крупности песка: Мк, в диапазоне включительно, не менее 2,0, и не более 2,5;  полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: в диапазоне включительно, не менее 30% и не более 45%.  Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%.  Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%.  Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%.  Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%.  В соответствии с ГОСТ 8736-2014. |
| 2 | Щебень | Щебень с характеристиками: щебень прочный, фракция в диапазоне включительно не менее 20 мм и не более 40 мм  Прочность в диапазоне от 1200 до 1400 Мпа  Морозостойкость не менее F300  Объемная насыпная масса до 1,55 т./куб.м  В соответствии с ГОСТ 3344-83. |
| 3 | Плита | Плита дорожная, железобетонная, предназначена для устройства сборочных покрытий постоянных и временных дорог под автомобильную нагрузку Н-30.  Размеры:  Длина не менее 3000 мм и не более 3005 мм  Ширина не менее 1500 мм и не более 1505 мм  Высота не менее 160 мм и не более 163 мм  Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В22.5  Морозостойкость бетона не ниже F200  Плотность не менее 2400 кг/м3  Прочность бетона не менее 294,5 кг/см  В соответствии с ГОСТ 21924.0-84 |

\*Нестандартные показатели не используются