**Приложение 2**

**к техническому заданию**

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п./п** | **Наименование товара** | **Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям \*** |
| 1 | Песок | Песок природный (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – средний, модуль крупности песка: Мк, в диапазоне включительно, не менее 2,0, и не более 2,5; полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: в диапазоне включительно, не менее 30% и не более 45%.Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%.Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%.Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%.Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%.В соответствии с ГОСТ 8736-2014. |
| 2 | Щебень | Щебень с характеристиками: щебень прочный, фракция в диапазоне включительно не менее 20 мм и не более 40 ммПрочность в диапазоне от 1200 до 1400 МпаМорозостойкость не менее F300Объемная насыпная масса до 1,55 т./куб.мВ соответствии с ГОСТ 3344-83. |
| 3 | Плита  | Плита дорожная, железобетонная, предназначена для устройства сборочных покрытий постоянных и временных дорог под автомобильную нагрузку Н-30.Размеры:Длина не менее 3000 мм и не более 3005 ммШирина не менее 1500 мм и не более 1505 ммВысота не менее 160 мм и не более 163 ммКласс бетона по прочности на сжатие не ниже В22.5Морозостойкость бетона не ниже F200Плотность не менее 2400 кг/м3Прочность бетона не менее 294,5 кг/смВ соответствии с ГОСТ 21924.0-84 |

\*Нестандартные показатели не используются