**Приложение №2**

**к техническому заданию**

**Характеристика используемого товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** |
| 1 | Песок природный | Песок природный средний, модуль крупности Мк не менее  2,0 не более 2,5  полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не более 45%  Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%.  Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%.  Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%.  Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%. |
| 2 | Щебень каменный | Крупность щебня не менее 5 мм и не более 10 мм. Щебень должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80 % по массе |
| 3 | Камни бортовые | Бортовой камень марки БР 100.20.8 с характеристиками: класс бетона по прочности на сжатие В22,5, по морозостойкости - F200., Габариты не менее 100\*8\*20 см, объем 0,016 м3  Используется для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов.  Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. |
| 4 | Плиты дорожные | Плиты дорожные с характеристиками: класс бетона по прочности на сжатие В25, объем не менее 1,68 м3, расход арматуры не менее 112,52 кг и не более 114 кг |
| 5 | Семена газонной травы | Газонная смесь «Городская» или ««Уральский изумруд» или «Уральский газон» или эквивалент с характеристиками:  универсальная травосмесь для создания лугового газона на детских площадках, в парках, скверах, а также для благоустройства дворовых территорий в черте города. Отличается быстрым развитием, высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, зимостойкостью и долголетием. Высота скашивания травостоя не более 6-8 см, норма высева не менее 3 и не более 4 кг на 100 м2. |