Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * | Соответствие техническим регламентам и стандартам качества (в соответствии с законодательством Российской Федерации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок природный | Песок природный для строительных: работ средний Модуль крупности Мк в диапазоне от 2 до 2,5 включительно (неизменяемое значение). | ГОСТ 8736-2014 |
| 2 | Люк чугунный | Люк чугунный тяжелый с характеристиками: Полное открытие – не менее 550 мм, глубина установки крышки в корпусе - не менее 35 мм. Верхние поверхности крышек люков должны быть рельефными. | ГОСТ 3634-99 |
| 3 | Бетон | Бетон тяжелый Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемое значение). | ГОСТ 26633-2015 |
| 4 | Щебень | Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: Фракция свыше 10 мм до 20 мм (значение неизменяемое). Марка по дробимости не ниже 800. | ГОСТ 8267-93 |
| 5 | Мастика | Мастика битумно-полимерная применяется для надежной гидроизоляции строительных конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности, марки "Техномаст" расход не более 3,5 кг/м2. По внешнему виду мастики должны быть однородными - без видимых посторонних включений. | ГОСТ 30693-2000 |
| 6 | Муфта | Муфта с характеристиками: материал полиэтилен (ПЭ100). Металл (нагревательная спираль) с номинальным наружным диаметром 315 мм (неизменяемое значение), толщиной стенки не менее 18,7 мм. | ГОСТ 18599-2001 |
| 7 | Плита перекрытия | Плита перекрытия тепловой камеры опорная без отверстия высотой не менее 150 мм и не более 200 мм. Размером 3000х1480 мм (неизменяемое значение) | ГОСТ 8020-2016 |
| 8 | Плита перекрытия | Плита перекрытия тепловой камеры опорная с отверстием диаметром не 700 мм и не более 1000 мм высотой не менее 150 мм и не более 200 мм. Размером 3000х1480 мм (неизменяемое значение) | ГОСТ 8020-2016 |
| 9 | Смеси асфальтобетонные | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка смеси I, тип смеси Б. Размер минеральных зерен (мелкозернистые) до 20 мм (неизменяемое значение). Содержание щебня свыше 40 % до 50 % (неизменяемое значение). | ГОСТ 9128-2013 |
| 10 | Плита | Плита днища с характеристиками: плита дорожная железобетонная с напряженной арматурой, размером не менее 3х1,5 м, высота не менее 170 мм. | ГОСТ Р 56600-2015 |
| 11 | Камень бортовой | Камень бортовой с техническими характеристиками: камень бортовой прямой рядовой длиной не менее 1000 мм и не более 1110 мм, высотой не менее 200 мм и не более 210 мм, шириной не менее 80 мм и не более 90 мм; объем бетона – не менее 0,016 м3. | ГОСТ 6665-91 |
| 12 | Плита | Плита дорожная размером (длина х ширина х высота) не менее 6х2х0,14 м | ГОСТ Р 56600-2015 |
| 13 | Блоки бетонные | Блоки бетонные стен подвалов сплошные марки ФБС24-5-6(неизменяемое значение), объем бетона не менее 0,679 м3 | ГОСТ13579-2018 |
| 14 | Кирпич | Кирпич керамический одинарный рядовой. Размеры (длина х ширина х высота) мм, должны быть 250х120х65 мм. Марка по прочности М150 (неизменяемые значения показателей). | ГОСТ 530-2012 |
| 15 | Раствор | По основному назначению раствор должен быть кладочный. Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте должна быть не ниже М50. Класс по применяемым вяжущим: простые или сложные. Тип: тяжелый или лёгкий. | ГОСТ 28013-98 |
| 16 | Сталь | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: толщиной не менее 14 мм не более 18 мм | ГОСТ 10885-85 |
| 17 | Арматурный прокат | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I(неизменяемое значение), диаметром: 16 мм или 18 мм | ГОСТ 34028-2016 |
| 18 | Семена газонной травы | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Норма высева в диапазоне от 3 кг до 4 кг на 100 м2. Всхожесть семян не менее 75 % (неизменяемое значение показателя). Состав газонной смеси (100%) входят следующие виды трав: Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%. Влажность не менее 15%. | ГОСТ Р 52325-2005 |
| 19 | Кран шаровый | Кран шаровый муфтовый для воды, давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром не 40 мм | ГОСТ 21345-2005 |
| 20 | Кран шаровый | Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) (неизменяемое значение), длиной не менее 230 мм, условным диаметром не менее 100 мм | ГОСТ 21345-2005 |
| 21 | Кран шаровый | Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) (неизменяемое значение), длиной не менее 380 мм, условным диаметром не менее 150 мм | ГОСТ 21345-2005 |
| 22 | Кран шаровый | Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) (неизменяемое значение), длиной не менее 450 мм, условным диаметром не менее 200 мм | ГОСТ 21345-2005 |
| 23 | Кран шаровый | Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) (неизменяемое значение), длиной не менее 750 мм, условным диаметром не менее 300 мм | ГОСТ 21345-2005 |
| 24 | Гидрант пожарный | Гидрант пожарный подземный давлением не более 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром не более 125 мм: высотой не более 1500 мм. Ход клапана в диапазоне от 20 до 30 мм включительно. | ГОСТ Р 53961-2010 |
| 25 | Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 325 мм, толщина стенки не менее 4 мм | ГОСТ 10704 -91 |
| 26 | Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 219 мм, толщина стенки не менее 6 мм | ГОСТ 10704 -91 |
| 27 | Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 108 мм, толщина стенки не менее 4,5 мм | ГОСТ 10704 -91 |
| 28 | Фланцы | Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 100 мм, 150 мм, 200 мм, 300 мм | ГОСТ 33259-2015 |
| 29 | Отвод | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5, диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм (неизменяемые значения). Толщиной стенки не менее 4 мм и не более 4,5 мм. Исполнение должно быть 2. | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 30 | Отвод | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5, диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм (неизменяемые значения). Толщиной стенки не менее 4,5 мм и не более 5,0 мм. Исполнение должно быть 2. | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 31 | Отвод | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5, диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм (неизменяемые значения). Толщиной стенки не менее 6,0 мм и не более 7,0 мм. Исполнение должно быть 2. | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 32 | Труба | Труба напорная из полиэтилена питьевая: стандартное размерное отношение должно быть SDR17, размером 110 мм (неизменяемое значение) толщиной не менее 6,6 мм Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100, стандартное размерное отношение должно быть SDR17, размером не менее 315х18,7 мм | ГОСТ 18599-2001 |

*нестандартные показатели не используются