**Приложение №2**

**к техническому заданию**

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям \*** |
| 1 | Камень бортовой | Камень бортовой с характеристиками:  размеры (ДхВхШ): не менее 3000 мм×150мм×300мм и не более 3020мм×170мм×320мм, класс бетона не ниже В30, объем не менее 0,042м3, морозостойкость в диапазоне от F100 до F300. Водопоглощение по массе не более 6%. |
| 2 | Бетон | Бетон тяжелый, класс не менее В20, водонепроницаемость не менее W6, по морозостойкости не менее F100, крупность заполнителя не менее 20 мм. |

\*нестандартные показатели не используются