Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * | Соответствие техническим регламентам и стандартам качества (в соответствии с законодательством Российской Федерации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок природный | Песок природный для строительных: работ средний Модуль крупности Мк в диапазоне от 2 до 2,5 включительно (неизменяемое значение). | ГОСТ 8736-2014 |
| 2 | Бетон | Бетон тяжелый Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В12,5. Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемое значение). | ГОСТ 26633-2015 |
| 3 | Камень бортовой | Камень бортовой с техническими характеристиками: камень бортовой прямой рядовой длиной не менее 1000 мм и не более 1110 мм, высотой не менее 300 мм и не более 310 мм, шириной не менее 150 мм и не более 160 мм; объем бетона – не менее 0,0143м3 | ГОСТ 6665-91 |
| 4 | Плита | Плита дорожная железобетонная с напряженной арматурой, размером не менее 3х1,5 м, высота не менее 170 мм. | ГОСТ Р 56600-2015 |
| 5 | Семена газонной травы | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Норма высева в диапазоне от 3 кг до 4 кг на 100 м2. Всхожесть семян не менее 75 % (неизменяемое значение показателя). Состав газонной смеси (100%) входят следующие виды трав: Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%. Влажность не менее 15%. | ГОСТ Р 52325-2005 |
| 6 | Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 159 мм, толщина стенки не менее 6 мм | ГОСТ 10704-91 |
| 7 | Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 219 мм, толщина стенки не менее 7,0 мм | ГОСТ 10704-91 |
| 8 | Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр не менее 273 мм, толщина стенки не менее 6 мм | ГОСТ 10704-91 |
| 9 | Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б, наружный диаметр не менее 1420 мм, толщина стенки не менее16 мм | ГОСТ 8696-74 |
| 10 | Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б. наружный диаметр не менее 720 мм, толщина стенки не менее 8 мм | ГОСТ 8696-74 |
| 11 | Сталь | Сталь листовая горячекатаная толщиной не менее 3 мм не более 5 мм | ГОСТ 10885-85 |
| 12 | Арматурный прокат | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-400 (неизменяемое значение), диаметром стержня не менее 16 мм не более 18 мм | ГОСТ 34028-2016 |
| 13 | Плита | Плита перекрытия каналов с отверстием диаметром не менее 700 мм, размером длина не менее 1450 мм ширина не менее 1500 мм высота не менее 120 мм | ГОСТ 8020-2016 |
| 14 | Люк чугунный | Люк чугунный тяжелый с характеристиками: Полное открытие – не менее 550 мм, глубина установки крышки в корпусе - не менее 35 мм. Верхние поверхности крышек люков должны быть рельефными. | ГОСТ 3634-99 |
| 15 | Мастика | Мастика битумно-полимерная применяется для надежной гидроизоляции строительных конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности, марки "Техномаст" расход не более 3,5 кг/м2. По внешнему виду мастики должны быть однородными - без видимых посторонних включений. | ГОСТ 30693-2000 |

*нестандартные показатели не используются